Региональный чемпионат
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ-2018

«Молодые профессионалы»

(WORLDSKILLS RUSSIA)

конкурсное задание
АВТОПОКРАСКА

Утверждено:

Иванова Л.В.

руководитель Регионального координационного центра Союз «Агентство развития профессиона- льных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Вор- лдскиллс Россия)» Красноярского края

Описание деталей и задания

worldskills Russia

Пожалуйста, обратите внимание на эти символы

Вы должны прекратить работу для того, чтобы Члены Жюри произвели оценку на этом этапе                                      ремонта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Инструкции дл участников

Мо дуль А : Окраска крыла «мокрый-по-мокрому»	                             Время выполнения 2.5

часа

Код цвета:

- Используйте новое оригинальное (в грунте) крыло

- Подготовьте деталь к окраске

-       Произведите ремонтную окраску этой детали, используя метод «мокрый-по- мокрому»

ЦВЕТ: на усмотрение организатора

- Крыло должно окрашиваться в вертикальном положении

- Деталь должна быть покрыта лаком

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

worldskills Russia

Модуль В : Локальный ремонт переднего крыла	Время выполнения 2.5

часа

- Используйте переднее заранее окрашенное крыл

- Повреждение (царапина) на этой детали должно быть отремонтировано с помощью техники «точечного ремонта»

ЦВЕТ: на усмотрение организатора

Участник до должен нанести лк таким образом, чтобы ремонтное пятно не выходило за рамки утвержденного шаблона

- После нанесения ЛКМ и с ушки отполируйте зону ремонта (окраски)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Мо дуль C : Стандартное нанесение ЛКМ	Время выполнения 5

часов

Ремонт наружной части передней двери Окраска детали в два цвета (наружная и внутренняя часть)

Цвет внутренней части: объявляется на конкурсе Цвет наружной части: объявляется на конкурсе

- Используйте оригинальную новую переднюю дверь

- Подготовьте  к окраске внутреннюю и наружную поверхности этой детали

worldskills Russia

- Нанесите шлиф. наполнитель на внутреннюю и наружную часть детали

- Зашлифуйте панель для нанесения базовой краски (базы)

- Произведите стандартную окраску детали с наружи Цвет: на усмотрение организатора замаскируйте внутреннюю часть детали

- Деталь должна окрашиваться в вертикальном положении

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Модуль D : Подбор цвета	Время выполнения 2.5

часа

Подбор цвета: на усмотрение организатора

- Участнику предоставляется смешанная базовая эмаль, в которой изначально отсутствует один тонер (не добавлен). Используя только этот тонер, доведите цвет максимально близко к исходному (представленному) образцу.

Формула цвета не предоставляется

- Подбор цвета осуществляется участником «на глаз» без использования спектрофотометра!!!!!!!!!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ВСЁ

# Text boxes

Буканов А.Ю. _______________________________

Г лавный эксперт

Согласовано: SKILL MANAGER

/ В.П. Орехов

worldskills Russia